| УДК 625.731.82 | UDC 625.731.82 |
| --- | --- |
| ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА | INFLUENCE OF THE MODIFIED MINERAL ADDITIVES ON STRENGTH PROPERTIES OF FINE-GRAINED CONCRETE |
| Андреева Айталина Валентиновна м.н.с. | Andreeva Aitalina Valentinovna junior scientist researcher |
| Давыдова Наталья Николаевна н.с. | Davidova Natalya Nikolaevna scientist researcher |
| Буренина Ольга Николаевна к.т.н., в.н.с. | Burenina Olga Nikolaevna Cand.Tech.Sci., leading scientist |
| Петухова Евгения Спартаковна к.т.н., с.н.с. | Petukhova Evgenya Spartakovna Cand.Tech.Sci., senior researcher |
| ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия | Federal State-funded Research Institution Institute of Oil and Gas Issues, Siberian branch of Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia |
| В статье представлены результаты исследования влияния активированных минеральных добавок на механические свойства мелкозернистого бетона. Показано, что глина и цеолиты в механоактивированном состоянии повышают как раннюю, так и проектную прочность бетона | In the article we have presented the results of research of influence of activated mineral fillers on mechanical properties of fine-grained concrete. It is shown that clay and zeolites in mechanical activated condition have increased both early and estimated durability of concrete |
| Ключевые слова: МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ, МЕХАНИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ, ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ, СТРУКТУРА БЕТОНА | Keywords: FINE-GRAINED CONCRETE, MINERAL ADDITIVES, MECHANICAL ACTIVATION, TEXTURAL CHARACTERISTICS , DURABILITY AT COMPRESSION, CONCRETE STRUCTURE |

Одним из эффективных способов повышения качества цемента,  а также снижения затрат при производстве бетонных изделий, является применение минеральных добавок, которые представляют собой тонкомолотые минеральные порошки, состоящие из низкоосновных силикатов, алюминатов и ферритов кальция, аморфного кремнезема и других веществ, которые обладают достаточно заметной самостоятельной гидравлической и пуццолановой активностью. Целью применения таких добавок является замена ими части клинкерного цемента при сохранении или увеличении прочности бетона и требуемой подвижности бетонной или растворной смеси.

Введение в цементные системы тонкодисперсных наполнителей, инертных по отношению к воде, позволяет обеспечить создание необходимых реологических условий для получения высокотехнологичных и удобоукладываемых смесей и формирования плотно упакованной структуры твердения. Высокая плотность структуры может быть достигнута и за счет введения в систему 2-3 фракций минеральных микронаполнителей, близких друг к другу по кристаллохимическому строению. Наиболее целесообразным в этом случае является использование микронаполнителей, параметры кристаллических ячеек, которых соизмеримы с аналогичными параметрами гидратных  фаз цементных систем. Применение в цементных системах дисперсных и ультрадисперсных минеральных наполнителей со структурными особенностями, близкими к цементным минералам, является целесообразным не только вследствие проявления многими из них химической активности, но и вследствие возможности встраивания их молекул в структуры кристаллогидратных фаз в процессе гидратации. Минеральные добавки, инертные по отношению к воде и не вступающие в реакции гидратации, в отличие от цемента, способствуют формированию устойчивой реологической матрицы цементных систем и улучшению технологических свойств растворных и бетонных смесей.

Технические требования, которым должны удовлетворять такие добавки, аналогичны сырьевым материалам, из которых производятся активные минеральные добавки: высокая дисперсность – удельная поверхность – 2000...5000 см2/г, размер зерен - менее 0,1 мм; аморфная, стеклообразная и частично кристаллизованная структура[1]. Получение порошков необходимого гранулометрического состава возможно с применением механоактивационных технологий. Кроме того, с учетом снижения активности цемента при длительном хранении, актуальной становится задача поиска минеральных добавок, изготовленных из местного сырья, для получения бетона с высокими эксплуатационными характеристиками.

Таким образом, целью данной работы является исследование возможности применения минерального сырья Республики Саха (Якутия) в качестве добавок к цементу с применением механоактивационных технологий, а также исследование структуры и механических свойств бетона, содержащего активированные добавки.

Для исследования были изготовлены образцы мелкозернистого бетона. В качестве вяжущего был использован портландцемент ПЦ 400 Д0 производства ОАО ПО «Якутцемент» (ГОСТ 10178-85). В качестве заполнителя использовался песок из поймы р. Лена, который согласно ГОСТ 8736-93, соответствует II классу, категории очень мелкий – модуль крупности составляет Мкр = 1,29. Гранулометрический состав заполнителя приведен в табл. 1.

Таблица 1 – Гранулометрический состав песка

| Фракция | Содержание, % |
| --- | --- |
| Менее 0,16 мм | 8,7 |
| Свыше 5 мм | нет |
| Пылевидные и глинистые частицы | 0,84 |

В качестве минерального сырья были выбраны: цеолит месторождения Хонгуруу РС(Я) и глина Ой-Бесского месторождения РС (Я). В табл. 2 приведен состав минеральных добавок и исходного сырья.

Таблица 2 – Состав  исходного сырья и минеральных добавок (%)

|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье |  |  |  |  |  |  |  |
| цемент [2] | 21 | 6,55 | 3,67 | 61,64 | 3,97 | - | - |
| песок [2] | 87,13-90,73 | 3,85-5,55 | 1,0-1,75 | 0,58-0,98 | 0,14-0,24 | 3,24-3,89 | - |
| Минеральные добавки |  |  |  |  |  |  |  |
| Цеолит [3] | 62,8 | 12,16 | 1,76 | 2,62 | 1,88 | 3,30 | 0,13 |
| Глина[4] | 55,6 | 14,40 | 3,79 | 1,24 | 3,50 | 5,7 | 0,73 |

Для установления распределения частиц добавок по размерам и их текстурных характеристик были использованы следующие методы исследования: лазерная гранулометрия на установке «MicroSizer-201»; анализ поверхностных характеристик на анализаторе «СОРБТОМЕТР-М» по методу Брунауэра-Эметта-Тейлора (БЭТ). Структуру бетонов, содержащих активированные добавки, исследовали на сканирующем электронном микроскопе JSM-6480 LV «JEOL» (Япония). Определение предела прочности при сжатии осуществляли по ГОСТ 10180-90 на прессе  ИП-1А-1000 при скорости нагружения 3,5 кН/сек.Для исследования были изготовлены кубические образцы 70х70х70 мм  (при соотношениях Ц:П 1:1,3 и В/Ц 0,4). Количество механоактивированной добавки составляло 5-15 % от веса цемента.

Механоактивацию минеральных добавок производили на планетарной мельнице-активаторе АГО-2 при скорости вращения барабанов 1200 об/мин.  Время активации составляло 2 мин, так как ранее проведенные исследования показали, что такая продолжительность активации наполнителей является оптимальной для получения наполненного бетона с высокими физико-механическими характеристиками.

Результаты исследования гранулометрического состава модифицирующих добавок приведены на рис.1. Установлено что, доля фракций размером выше 0,1 мм составляет не более 1 %.

Рисунок 1. Зерновой состав механоактивированных цеолита и глины

Следует отметить, что гранулометрический состав механоактивированной глины характеризуется большей долей частиц с размером менее 10 мкм,  в то время как фракционный состав цеолитов более равномерен – доля каждой фракции в составе молотого образца практически одинакова. Таким образом, исследование распределения частиц минеральных добавок по размерам показывает, что зерновой состав глины и цеолитов соответствует требованиям для применения в качестве минеральной добавки в цемент.

В табл. 3 приведены результаты исследования удельных поверхности и объема пор добавок до и после активации.

Таблица 3 – Текстурные характеристики минеральных добавок до и после механоактивации

| Характеристика | До активации |  | После активации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цеолит | глина | цеолит | глина |
| Удельная геометрическая поверхность, м2/г | 13,85 | 10,73 | 17,17 | 17,31 |
| Удельный объем пор, см3/г | 0,017 | 0,004 | 0,028 | 0,007 |

Установлено, что после механоактивации удельная поверхность цеолитов и глины повышается на 24 и 61% и объем пор на 65% и 75%, соответственно.

В табл. 4 представлены результаты исследования зависимости предела прочности при сжатии образцов исходного бетона и образцов бетона, содержащего 5, 10 и 15 масс.% минеральных добавок от времени твердения.

Таблица 4 – Кинетика прочности бетонов с механоактивированными минеральными добавками

| Возраст твердения, сутки | Предел прочности при сжатии, МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный бетон | Минеральная добавка, масс.% от веса цемента |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  |
|  |  | глина | цеолит | глина | цеолит | глина | цеолит |
| 3 суток | 13,4 | 14,9 | 16,2 | 19,3 | 13,7 | 20,4 | 9,7 |
| 7 суток | 17,6 | 16,9 | 19,9 | 22,8 | 15,8 | 23,2 | 11,4 |
| 28 суток | 20,0 | 20,7 | 34,4 | 26,8 | 32,3 | 28,3 | 20,0 |

Установлено, что введение в бетон 5 мас.% механоактивированного цеолита позволяет на 70% повысить прочность бетона по сравнению с исходным образцом. Практически те же значения прочности получены при замене 10% массы цемента цеолитами. При замене 15% цемента цеолитами наблюдается существенное снижение ранней прочности бетона при сохранении исследуемого показателя на уровне исходного образца в проектном возрасте.

При использовании глины в качестве добавки-заменителя наблюдается обратная картина. При введении 5 масс.% глины прочность образцов бетона остается на уровне исходного образца, не содержащего добавок. Видно, что введение 15% механоактивированной глины от массы цемента позволяет получить бетон с высокой скоростью затвердевания. Причем, прочность такого бетона уже на ранней стадии твердения выше чем, прочность исходного бетона. В возрасте 28 суток его прочность на 42% выше по сравнению с исходным бетоном.

Эффективность и количественное соотношение минеральных добавок определяется, по-видимому, исходной структурой минерального сырья. Цеолиты имеют жесткий каркас с развитой системой пор и каналов. Вероятно, такая структура характеризуется высокими значениями водопотребления, что приводит к дефициту затворяющей жидкости и неполному протеканию гидратационных процессов при высокой степени наполнения. Слоистая структура глины, придающая ей пластичность, в свою очередь, характеризуется меньшим значением водопотребления, что позволяет частицам глины комфортно встраиваться в структуру бетона, не поглощая воду, необходимую для затвердевания.

На рис. 2. представлены результаты микроисследования образцов бетона, содержащих 15 масс.% модифицирующих добавок.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 2. Структура бетона, содержащего механоактивированные добавки:

а) 15 масс.% глины; б) 15 масс.% цеолита

Видно, что структура образца с активированной глинистой добавкой (рис.2 а) более плотная, чем у образца с активированным цеолитом (рис.2 б), межзерновые полости заполнены волокнистыми новообразованиями, создающими множественные пространственные связи, что в целом повышает плотность, а соответственно и прочность цементного камня. У образца с  цеолитовой добавкой (рис. 2б) наблюдается структура с большим количеством свободного межзернового пространства, расстояния между кристаллическими формами достигает 15-20 мкм, почти отсутствуют игольчатые и волокнистые новообразования, что свидетельствует о более полном протекании гидратационных процессов.

Таким образом, показано, что введение в мелкозернистый бетон активированных минеральных добавок позволяет повысить скорость его твердения и проектную прочность. С учетом различного водопотребления применяемых добавок, для получения бетона с высокими эксплуатационными характеристиками, их концентрация должна быть различной. Следует отметить, что прочность бетона, содержащего 15 масс.% активированного цеолита, не ниже прочности исходного бетона, следовательно, его применение может быть эффективным для снижения расхода портландцемента.

Работа выполнена при поддержке проекта № 12-08-98508 «Разработка технологий механоактивационной обработки местного минерального сырья для повышения качества бетонов», по региональному конкурсу грантов РФФИ_Арктика.

Список использованной литературы

- Добавки в бетон: справ. Пособие / В.С. Рамачандран, Р.Ф. Фельдман, М. Коллепарди и др. Под ред. В.С. Рамачандрана. Пер. с англ. Т.И. Розенберг, С.А. Болдырева; под ред. А.С. Болдырева, В.Б. Ратинова. М.: Стройиздат. 1988. 575 с.

- Местников А.Е. Разработка и внедрение технологии производства стеновых материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами из автоклавного ячеистого бетона на основе кварцполевого песка. Промежуточный отчет по государственному контракту РС (Я) № 1076 от 26 мая 2011 г. Якутск. 2012. 75 с.

- Колодезников К.Е. Кемпендяйские цеолиты – новый вид минерального сырья в Якутии. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1984. – 56 с.

- О.Н. Лошанина, В.А. Семенов, А.Е. Местников. Особенности технологии производства композиционных строительных материалов и изделий из неорганического сырья // Конструкции из композиционных материалов. 19999. № 4. С. 23-28.

References

1.	Dobavki v beton: sprav. Posobie / V.S. Ramachandran, R.F. Fel'dman, M. Kollepardi i dr. Pod red. V.S. Ramachandrana. Per. s angl. T.I. Rozenberg, S.A. Boldyreva; pod red. A.S. Boldyreva, V.B. Ratinova. M.: Strojizdat. 1988. 575 s.

2.	Mestnikov A.E. Razrabotka i vnedrenie tehnologii proizvodstva stenovyh materialov s uluchshennymi jekspluatacionnymi svojstvami iz avtoklavnogo jacheistogo betona na osnove kvarcpolevogo peska. Promezhutochnyj otchet po gosudarstvennomu kontraktu RS (Ja) № 1076 ot 26 maja 2011 g. Jakutsk. 2012. 75 s.

3.	Kolodeznikov K.E. Kempendjajskie ceolity – novyj vid mineral'nogo syr'ja v Jakutii. – Jakutsk: JaF SO AN SSSR, 1984. – 56 s.

4.	O.N. Loshanina, V.A. Semenov, A.E. Mestnikov. Osobennosti tehnologii proizvodstva kompozicionnyh stroitel'nyh materialov i izdelij iz neorganicheskogo syr'ja // Konstrukcii iz kompozicionnyh materialov. 19999. № 4. S. 23-28.